ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ СРЕД И ТЕМПЕРАТУРЫ

НА РЕЛАКСАЦИЮ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОЛИМЕРЕ

О.В. Андрющенко, Т.М. Джунисбеков, И.М. Керштейн

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

ola-a@tarazinfo.kz, oric@mail.ru, kershtein@imec.msu.ru

РЕЗЮМЕ

В работе на основе положения термофлуктуационного разрушения и представления полимера в виде элемента Регеля получены определяющие соотношения для определения релаксации напряжений в полимере при воздействии на него жидкой среды и при изменении температуры.

ВВЕДЕНИЕ

Для исследования воздействия жидких сред и температуры на напряженно-деформированное состояние полимера будем использовать основные положения теории термофлуктуационного разрушения. По данной теории разрушение - это процесс накопления элементарных повреждений, возникающих термофлуктуационно и активируемых локальными повреждениями. Полимер имеет сложную надмолекулярную структуру, состоящую из кристаллической и аморфной фаз. При воздействии на полимер жидкой среды доступными для сорбции являются аморфные области полимера. Исследования [1] показали, что сорбция влаги приводит к частичной аморфизации кристаллической структуры. Используем это предположение для расчета, релаксации напряжений в полимере при воздействии на него жидкой среды. В [2] была представлена формула определения вероятности разрыва цепи (1) на коротком участке из четырех молекул, которая связывает температуру, энергию активации разрыва связи, величины деформаций. На основе данной формулы в [3] был проведен расчет поврежденности и релаксирующего усилия в аморфно кристаллических полимерах при постоянной температуре и без учета влияния жидких сред. В данной работе исследуем влияние жидкой среды и температуры на релаксационные свойства полимеров, взяв для расчета вероятности разрыва цепи, формулу (1).

W0(ε)=0,                                              ε≤ε1A−1ε−εminε−ε12−3−1,           ε1<ε≤ε21−pεA2pεA2+qεA+rε,       ε2<ε≤εmax(1)

где εmin,εmax- минимально и максимально возможные деформации связи в главной цепи, p(ε)=1,5εmax−ε2, rε=4,5ε−ε22, qε=εmax−εmin2−4,5εmax−ε2,  A=expU0RT,  U0- энергия активации разрыва связи, T- температура, R - молярная газовая постоянная, ε1=2εmin+εmax3, ε2=εmin+2εmin3.

ПОСТАНОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ

Скорость уменьшения числа цепей в аморфной прослойке пропорциональна вероятности их разрыва  Wε=nW0ε (n – число участков из четырех частиц в цепи):

∂ρl,t∂t=w0Wερ(l,t)                  (2)

ρ(l,t) - плотность распределения несущих цепей по длинам в момент времени t (l - длина цепи в недеформированном состоянии), w0 - вероятность разрыва цепи за время одного теплового колебания (w0≈1012−1013c−1).  Разрешая уравнение (2) относительно ρl,t, получим:

ρl,t=ρl,0exp−w0Wεt             (3)

Функцию распределения цепей по длинам при t=0, примем, как и в [2], в виде:

ρl,0=Cexp−(l−l0)22δ2;                 (4)

l0,δ- параметры распределения. Постоянная С определяется из условия нормировки.

Минимальная длина несущей цепи: lmin=(1+εa)(1+εmax).

Отношение длины аморфной прослойки к длине большого периода есть величина β. Макродеформация полимера связана с деформацией аморфной фазы соотношением εm=βεa. Здесь мы пренебрегаем деформацией кристаллитов. Влияние жидкой среды, следуя вышесказанному, отражается в изменении величины β. Меньшим значениям β соответствует меньшая степень проникновения жидкости в полимер. Напряжение полимерного образца при постоянной деформации, с учетом плотности распределения цепей по длинам определяется по формуле:

σt=lmin1+εaE0ε(l)ρl,tdl                  (5)

Р и с  2. Влияние температуры на релаксацию напряжения при растяжении П-12: 1- T=293 K,

2 – T=303K, 3 - T=313K, 4 – T=323K.

E0 – модуль упругости полимера. ε(l)=(1+εa−l)l.

Зная  деформацию полимера εm, определяем значение деформации аморфной фазы полимера, затем, задавая различные значения длин несущих цепей, находим деформацию каждой цепи в аморфной прослойке и по ней -  вероятность разрыва. Затем, по формуле (5) определяем релаксацию напряжений в полимере.

РАСЧЕТ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ

Определим релаксацию напряжений в полимере на примере полиамида П-12 по формуле (5) при следующих условиях: U0=118000Дж/моль [4],  T=293K, εm=0,108, на воздухе - β=0,3 и в воде - β=0,5 (рис.1) согласно построенной выше математической модели расчета.

Из графика следует, что при увеличении аморфной фазы релаксационные процессы в полимере идут медленнее. Это связано, по-видимому, с тем, что деформация аморфной прослойки при увеличении коэффициента β становиться меньше, и процесс разрушения цепей замедляется.

Меняя значение температуры в коэффициенте А, получим картину зависимости релаксации напряжений в полиамиде от температуры (рис.2).

Р и с  1. Релаксация напряжения при растяжении П-12: 1-в воздухе, 2- в воде (точками показаны результаты эксперимента [5]).

Очевидно, что при увеличении температуры напряжение в полимере падает сильнее. Видно, что между графиками 1 и 2 большее расстояние, чем между графиками 2 и 3, между графиками 2 и 3 большее, чем между графиками 3 и 4. С точки зрения теории термофлуктуационного разрушение это можно объяснить тем, что при увеличении температуры число несущих связей в аморфной прослойке уменьшается неравномерно, вследствие этого падение напряжения в полимере  при различных температурах также будет неравномерным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получена математическая модель расчета релаксации напряжений в полимерах, находящихся под влиянием жидких сред и температуры. Варьируя величину коэффициента β и значение температуры в коэффициенте А формулы (1), можно исследовать релаксацию напряжений в полимерах с достаточной точностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курземниекс А.Х. Влияние влаги на структуру и свойства органоволокна.//Механика композитных материалов. 1980, №5, с.919-943.

2. Муканова Б.Г., Андрющенко О.В. Моделирование скоростных зависимостей механических свойств полимеров на основе «элемента Регеля» //Вестник КазГУ, 1998, №13, с. 177-186.

3. Муканова Б.Г., Джунисбеков О.Т. Расчет поврежденности и релаксирующего усилия в аморфно-кристаллических полимерах.//Механика композитных материалов. 1999, т.35, №4, с.499-508.

4. Ратнер С.Б. Физические закономерности работоспособности конструкционных пластических масс. Пластические массы, 1990, №6, с. 35-48.

5. Джунисбеков Т.М., Кестельман В.Н. Малинин Н.И. Релаксация напряжений в вязкоупругих материалах. А.: Гылым, 1998. 308c.